|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “Согласовано“  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор по производству  Ильин С.Н. |  | “Утверждаю“  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор по снабжению  Фисенко Б.Н. |

**ЗАЯВКА (Техническое Задание)**

**на закупку**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Перечень параметров** | | **Основные данные и требования** | | |
| 1 | Вид товара | | *Глина для производства массы КГ для ООО «Шахтинская керамика»* | | |
| 2 | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам. | | ***Основные характеристики глины:***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Массовая доля на прокаленное вещество, %* | | | | |  |  |  |  | | |  |  | | --- | --- | | *Al2O3, не менее* | *24* | | *Fe2O3, не более* | *2,0* | | *Ti2O3, не более* | *1,3* | | *SiO2, не более* | *65* | | *K2O+Na2O, не менее* | *1,5* | | *Остаток на сите 0063, не более* | *10* | | *Массовая доля влаги, не более* | *18 (апрель-ноябрь)*  *20 (остальные месяцы)* | | *Гумус (С органический) не более* | *0,5* | | *Размеры кусков шихты, не более* | *200 мм* | |  |  |  | | | |
| Подготовил  Инициатор (Заказчик) | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | *Главный технолог*  *Игуменцев Р. А.* |