|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  “Согласовано“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор по производствуИльин С.Н. |  |  “Утверждаю“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор по снабжениюФисенко Б.Н. |

**ЗАЯВКА (Техническое Задание)**

**на закупку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Перечень параметров**  | **Основные данные и требования** |
| 1 | Вид товара | *Глина для производства массы КГ для ООО «Шахтинская керамика»* |
| 2 | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам. | ***Основные характеристики глины:***

|  |
| --- |
| *Массовая доля на прокаленное вещество, %* |
|  |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| *Al2O3, не менее* | *24* |
| *Fe2O3, не более* | *2,0* |
| *Ti2O3, не более* | *1,3* |
| *SiO2, не более* | *65* |
| *K2O+Na2O, не менее* | *1,5* |
| *Остаток на сите 0063, не более* | *10* |
| *Массовая доля влаги, не более*  |  *18 (апрель-ноябрь)* *20 (остальные месяцы)* |
| *Гумус (С органический) не более* | *0,5* |
| *Размеры кусков шихты, не более* | *200 мм* |

 |  |  |  |

 |
| ПодготовилИнициатор (Заказчик) | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *Главный технолог**Игуменцев Р. А.* |