|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Согласовано»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор по производству  Ильин С.Н. |  | «Утверждаю»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор по снабжению  Фисенко Б.Н. |

**ЗАЯВКА (Техническое Задание)**

**на закупку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Перечень параметров** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Вид товара | *Мел для производства массы ОП для ООО «Шахтинская керамика»* |
| 2 | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам. | ***Основные характеристики мела:***  *Внешний вид- белого цвета, без включений*  *Массовая доля СаСО3 + MgCO3 в пересчете на CaCO3, %, не менее - 96*  *Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте,%, не более - 2*  *Массовая доля оксида железа, %, не более - 0,25*  *Массовая доля влаги, %, не более - 10*  *Максимальный размер кусков, мм. - не более 150* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Подготовил  Инициатор (Заказчик) | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *Главный технолог*  *Игуменцев Р. А.* | |  |  |
|  |  |  |