|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Согласовано»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор по производствуИльин С.Н. |  | «Утверждаю»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор по снабжениюФисенко Б.Н. |

**ЗАЯВКА (Техническое Задание)**

**на закупку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Перечень параметров**  | **Основные данные и требования** |
| 1 | Вид товара | *Мел для производства массы ОП для ООО «Шахтинская керамика»* |
| 2 | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам. | ***Основные характеристики мела:****Внешний вид- белого цвета, без включений**Массовая доля СаСО3 + MgCO3 в пересчете на CaCO3, %, не менее - 96**Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте,%, не более - 2**Массовая доля оксида железа, %, не более - 0,25**Массовая доля влаги, %, не более - 10* *Максимальный размер кусков, мм. - не более 150* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПодготовилИнициатор (Заказчик) | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *Главный технолог**Игуменцев Р. А.* |

 |  |  |
|  |  |  |