|  |  | “Утверждаю“ _________________ Главный технолог Игуменцев Р.А. |
| --- | --- | --- |

ЗАЯВКА / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Пигменты для массы КГ

| № п/п | Перечень параметров | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид товара | Поставка пигментов для массы КГ для ООО ШК |
| 2 | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам. | - Остаток сухого материала после промывки проточной водой 100 г. пигмента через сито 45 µ должен быть не более 1%. - Жаростойкость не ниже 1250 °C. - Стабильность цвета во времени ∆Е ≤ 1,0 по системе Lab. |