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ЗАЯВКА / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 Пигменты для массы КГ

	№
п/п
	Перечень параметров 
	Основные данные и требования

	1
	Вид товара
	[bookmark: _GoBack]Поставка пигментов для массы КГ для ООО ШК  

	2
	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам.
	1. Остаток сухого материала после промывки проточной водой 100 г. пигмента через сито 45 µ должен быть не более 1%.
2. Жаростойкость не ниже 1250 °C. 
3. Стабильность цвета во времени ∆Е ≤ 1,0 по системе Lab.
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